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Abstrak
Hidrogel terbiodegradasi berasaskan selulosa bakteria (BC) daripada nata de coco dihasilkan melalui proses radiasi ultra lembayung terawat. Selulosa bakteria (BC) telah digabungkan bersama akrilamida (AM) pada nisbah yang berbeza. N,N-metilena bisakrilamida (BIS) dan kalium persulfat (KPS) kemudiannya ditambah untuk mensintesis hidrogel dengan nisbah 5% w/v (hidrogel A) dan 10% w/v (hidrogel B). Hidrogel berasaskan AM juga turut disintesis dengan label hidrogel pemalar. Dalam kajian ini, akrilamida (AM) bertindak sebagai monomer dan terikat pada struktur tulang belakang selulosa. Kalium persulfat (KPS) bertindak sebagai bahan pemula cahaya di mana ianya membantu dalam menghasilkan radikal bebas dan N,N-metilena bisakrilamida (BIS) pula berfungsi sebagai agen pentaut silang. Berdasarkan penggunaan teknik radiasi dan bahan pemula cahaya, tindak balas yang terlibat adalah pempolimeran radikal bebas. Lima analisis telah dilakukan bagi mencirikan hidrogel A dan B iaitu ujian pengembangan menggunakan lima larutan penimbal pH, analisis struktur kimia, analisis gravimetri termal (TGA), analisis kalorimetri pengimbasan pembezaan (DSC) dan analisis pembelauan sinar-X. Morfologi permukaan bagi kedua – dua hidrogel A dan B juga telah ditentukan menggunakan analisis mikroskopi pengimbasan elektron (SEM). Hasil analisis telah menunjukkan kewujudan liang – liang terbuka dalam hidrogel A adalah lebih banyak berbanding dengan hidrogel B.

Kata kunci:  hidrogel, selulosa bakteria, ultra lembayung terawat

Abstract
A rapid biodegradable hydrogel made up of bacterial cellulose (BC) from nata de coco was prepared by curing it under the ultra violet (UV) radiation. Bacterial cellulose (BC) is grafted with acrylamide (AM) at different proportions. Potassium persulphate (KPS) and N,N-methylene bisacrylamide (BIS) are added to synthesize hydrogels at the ratio of 5% w/v (hydrogel A) and 10% w/v (hydrogel B). Acrylamide hydrogel is also synthesized as a control hydrogel. In this research, acrylamide acts as a monomer that binds itself to the cellulose backbone while potassium persulfate (KPS) as an intiator where it produces free radicals. The N,N-methylene bisacrylamide (BIS) is used as a cross linker. Here, free radical polymerization is involved. Several analyses have been done to characterise hydrogel A and B which are swelling test in five different buffer solutions, chemical structure analysis, thermal gravimetry analysis (TGA), diffrential scanning calorimetry (DSC) and X-ray diffraction (XRD). The surface morphology for both hydrogel A and B are also determined by using scanning electron microscopy (SEM) analysis. The images found that the pores in hydrogel A were more than in hydrogel B.
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