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Abstract
A low-molecular-weight liquid epoxidized natural rubber (LENR) was prepared through photosensitized degradation of epoxidized natural rubber with 50 mol percent of epoxy content (ENR-50). LENR was modified into hydrogenated liquid epoxidized natural rubber (HLENR) via in situ thermal degradation of arylsulfonyl hydrazide as a hydrogenating agent. The chemical structures of LENR and HLENR were characterized using Fourier transform infrared (FTIR) and 1H nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopies. The thermal behaviour of LENR and HLENR were analysed using thermogravimetric analysis (TGA). The molecular weight and polydispersity index (PDI) of LENR and HLENR were determined using gel permeation chromatography (GPC). The parameter studies on the hydrogenation of LENR were investigated based on the source of diimide, weight ratios of LENR: p-toluenesulfonyl hydrazide (TSH), temperature, reaction time and solvent of the reaction. The highest conversion of hydrogenation was achieved at 130 °C for 4 hours reaction time, with 1:1 weight ratio of LENR: TSH using o-xylene as a solvent. 
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Abstrak
Getah asli cecair terepoksida (LENR) dihasilkan melalui penguraian fotopemeka yang dijalankan ke atas getah asli terepoksida yang mempunyai 50 mol% kandungan epoksi (ENR-50). LENR dihidrogenkan kepada LENR terhidrogen (HLENR) melalui penguraian terma in situ dengan menggunakan agen penghidrogenan iaitu arilsulfonil hidrazida. Struktur kimia LENR dan HLENR dicirikan menggunakan spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR) dan resonans magnet nukleus (NMR). Sifat terma LENR dan HLENR dikaji menggunakan analisis termogravimetri (TGA). Berat molekul dan indeks kepoliserakan (PDI) dikaji menggunakan kromatografi penelapan gel (GPC). Kajian mengenai penghidrogenan LENR dikaji berdasarkan beberapa parameter tindak balas seperti sumber diimida, nisbah berat LENR: p-toluenasulfonil hidrazida (TSH), suhu, masa dan pelarut tindak balas. Penukaran penghidrogenan yang tertinggi diperolehi apabila tindak balas dijalankan pada suhu 130 °C selama 4 jam, dengan nisbah berat LENR:TSH sebanyak 1:1 serta menggunakan o-xilena sebagai pelarut.

Kata kunci:  penghidrogenan, getah asli cecair, terepoksida, terhidroksil
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Abstrak


 


Getah asli cecair terepoksida (LENR) dihasilkan melalui penguraian fotopemeka yang dijalankan ke atas getah asli 


terepoksida yang


 


mempunyai 50 mol


% kandungan epoksi (ENR
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50). LENR dihidrogenkan kepada LENR 


terhidrogen (HLENR) melalui penguraian terma 


in situ


 


dengan menggunakan 


agen penghidrogenan iaitu arilsulfonil 


hidrazida. 


Struktur kimia LENR dan HLENR dicirikan 


menggunakan spektroskopi inframerah transformasi Fourie
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(FTIR) dan resonans magnet nuk
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seperti 


sumber diimida, nisbah berat LENR:
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