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Abstrak
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menyediakan MnO2 poros nano yang mempunyai bentuk nanobunga untuk digunakan sebagai penjerap pewarna sintetik komersial (remazol merah, eriokrom hitam dan metilena biru). Permukaan bahan silika yang telah diubahsuai dengan 3-aminopropil trietoksisilana (APTES) digunakan dalam proses sonokimia pada suhu bilik dengan kehadiran 0.1M KMnO4 untuk menghasilkan komposit silika-MnO2 dan seterusnya MnO2 bersaiz nano selepas proses penyingkiran templat dilakukan. Spektrum FTIR menunjukkan kehadiran getaran MnO2 dalam julat 400 – 600 cm-1. Analisis jerap-nyahjerap N2 menunjukkan MnO2 tulen memiliki liang yang bersifat mesoporos 51.9 Å (± 1.4), manakala luas permukaan MnO2 ialah 123.6 m2/g. Penjerap MnO2 nanobunga yang diperolehi menunjukkan kebolehan menjerap pewarna eriokrom hitam dan metilena biru sahaja. Kedua-dua isoterma penjerapan eriokrom hitam dan metilena biru oleh MnO2 menepati ciri-ciri model Langmuir.

Kata kunci:  sonokimia, logam oksida, jerapan 

Abstract
The aim of this study is to prepare porous MnO2 nanoflower to be used as an adsorbent for commercial synthetic dyes (remazol red, eriochrome black and methylene blue). The modified surface of the silica with 3-aminopropyl triethoxysilane (APTES) was used in sonochemical process at room temperature in the presence of 0.1M KMnO4 to produce composite silica-MnO2 and later nano-MnO2 after removal of the template. FTIR spectra indicate the presence of MnO2 vibration in the range of 400 – 600 cm-1. N2 sorption-desorption analysis showed pure MnO2 is mesopores with the value of 51.9 Å (± 1.4), while the MnO2 surface area is 123.6 m2/g. MnO2 nanoflower adsorbent obtained demonstrate the ability to adsorb dye eriochrome black and methylene blue only. Both adsorption isotherms of eriochrome black and methylene blue by MnO2 meet the characteristics of Langmuir model. 
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